Крышка для прицепа из стеклопластика от компании ООО «Технопласт-СПб»

(Санкт-Петербург). Данные крышки изготавливаются из стеклопластика. Стеклопластик – это стекловолокно, пропитанное полиэфирной смолой, используется стекломат и стеклоткань. Снаружи – декоративный слой гелькоута.

Толщина стенок различна: по периметру на фланцах – до 5 мм, на боковых плоскостях 2,5мм. Прочность обеспечивается за счет формы и наличием ребер жесткости.

Вес крышки – примерно 58 кг;

Размер 3530*1570 мм;

По сравнению с полиэтиленовыми крышками (Jaxal) имеет ряд преимуществ:

- меньший вес;

- лучшая аэродинамика;

- ремонтопригодность.

Устанавливается на пружинный подъемный механизм ( поставляется в комплекте с крышкой). В открытом состоянии следует ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксировать крышку стопорными (страховочными) пальцами (имеются в комплекте) для предотвращения самопроизвольного закрытия (падения) крышки при опрокидывании прицепа. На боковых замках имеются проушины для висячих замков.

Устанавливается на прицепы Универсал 111345 и 121345 Евро.

Стоимость 65000 рублей.